Ausschreibungstext Polyslope®S
Liefern und Einbauen einer begrünbaren Erdstützkonstruktion („bewehrte Erde“) System Polyslope® S mit Geokunststoffbewehrungslagen mit Bemessungswiderstand, Einbindelänge und Lagenabstand gemäß statischer Berechnung. Für das System ist eine Zulassung des österr. Instituts für Bautechnik (OIB BTZ 0043) vorzulegen. Das System besteht aus 4 Komponenten: Bewehrungslage, Schalungsgitter, Erosionsschutzgitter sowie dem einzubauenden Boden. („Füllboden“).
Die Funktionstüchtigkeit des Systems ist anhand von mindestens 10 Referenzobjekten vom Systemanbieter zu dokumentieren.

1. Bewehrungslage
Liefern und Verlegen der Geokunststoffbewehrungslagen Geoverbundstoff MIRAGRID® PEC 55 aus einem Endlosfaservliesstoff, kombiniert mit hochzugfesten Polyestergarnen mit geringer Kriechneigung.

Materialkennwerte:

Bemessungswiderstand, 

RB,d (längs):

≥ 18,2 kN/m
EBGEO
(120 a, sG 0/63, pH 4-9, BS-P)

Kurzzugfestigkeit längs:

RB,k0 (längs):

≥ 55 kN/m
ÖNORM EN ISO 10319
Dehnung bei Höchstzugkraft (längs/quer):

< 11% 

ÖNORM EN ISO 10319
Kriechdehnung bei RB,d = 30 % der Nennzugfestigkeit
 < 1 %

Kriechdehnung bei RB,d = 60 % der Nennzugfestigkeit
 < 2 %
Die Zunahme der Kriechdehnung wird als Differenz zwischen der Kriechdehnung bei einer Belastungsdauer von einem Tag und der Kriechdehnung bei einer Belastungsdauer von 120 Jahren ermittelt.

Die Ermittlung der Bemessungsfestigkeit des Geokunststoffes muss unter Berücksichtigung der Abminderungsfaktoren A1 bis A5 gem. "Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen „(EBGEO, DGGT, 2010) und unter Einhaltung eines Partialsicherheitsbeiwertes g von 1,4 (gem. DIN 1054, 2005) durchgeführt und nachgewiesen werden.

Nebeneinanderliegende Geokunststoffbahnen sind mit einer Überlappung an den Stößen von mindestens 20 cm einzubauen. Überlappungen in der Hauptzugrichtung sind nicht zulässig.

Die Leistung beinhaltet auch:
die anteiligen Überlappungen
Verrechnet wird:  die Fläche aus Einbaulänge mal statisch erforderlicher Bewehrungstiefe (Einbindetiefe)

Es gelten folgende Normen und Richtlinien in letztgültig publizierter Fassung:

· EBGEO (2010); Empfehlungen für Bewehrungen aus Geokunststoffen - Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT), Verlag Ernst und Sohn

· RVS 08.97.03 (2020) Geotextilien im Unterbau; FSV, Wien.
· EN 14475 (2007) Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - Bewehrte Schüttkörper.
· EN 13251 (2016) Geotextilien und verwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung im Erd- und Grundbau sowie in Stützbauwerken

Auf Anfrage sind dem Auftraggeber vorzulegen:

· Die Geokunststoffe müssen eine CE Zertifizierung aufweisen.
· Das Managementsystem des Herstellers hat nach den Normen ISO 9001, ISO 45001 und ISO 14001 zertifiziert zu sein.
· Für die eingesetzten Geokunststoffe ist ein aktuelles Fremdüberwachungszeugnis gem. EN ISO 10319, nicht älter als 2 Jahre vorzulegen.
· Ein Fremdüberwachungszeugnis zum Kriechverhalten gem. EN ISO 13431 und Ermittlung des A1-Faktors gemäß EBGEO Vorgaben ist vorzulegen. 
· Fremdüberwachungszeugnis bzgl. chemischer Beständigkeit gem. EN ISO 12447 und Ermittlung des A4 Faktors gemäß EBGEO Vorgaben (bzw. Vorgaben des FGSV Merkblattes).

· Der Rohstoff zum Prüfungszeitraum und der aktuelle Rohstoff müssen ident bzw. gleichwertig sein. Bei Zeugnissen älter als 2 Jahre muss diese Gleichwertigkeit durch ein externes Prüflabor bestätigt werden!

· Für die Bewehrungsprodukte ist eine Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) entsprechend EN 14025 vorzulegen.

Gewähltes Fabrikat: 
MIRAGRID® PEC

Gewählte Type:
55
2. Oberflächenerosionsschutzgitter
Liefern und Verlegen eines Oberflächenerosionsschutzgitters MIRAGRID® Green B 110 aus hochmodulen Glasfasern und polymerer Schutzbeschichtung.

Materialkennwerte:
Maschenweite 





≥ 10mm,
Höchstzugkraft längs/quer 



≥30 kN/m
EN ISO 29073-3
Höchstzugkraftdehnung längs/quer 


< 3 %

EN ISO 29073-3
Brandbeständigkeit




B-s3,d0

EN 13501-1
Einbindetiefe (horizontal) oben und unten 

mind. 60 cm.


Gewähltes Fabrikat: 
MIRAGRID® Green

Gewählte Type:
B 110
3. Schalungselemente
Liefern und Verlegen der verlorenen Schalung für eine Erdstützkonstruktion "bewehrte Erde" aus Stahlgittermatten, blank; Typ Polyslope® S; Neigungswinkel 70°
Ausführung mit Schlaufen an der Oberseite, einschließlich Versetzen der erforderlichen Abspannbügel  ( > 8 mm im Abstand von 60 cm zur Vermeidung von Verformungen.

Materialkennwerte:

Abmessungen pro Element: 


Breite 3,00m; Höhe 0,60m; 

Maschenweite in der Ansichtsfläche: 

150 x 200 mm 

Drahtstärken: 




Vertikal ( > 8 mm, 

Horizontal ( > 6 mm

Baustahlqualität:



BSt 550 nach B 4707

Gewähltes Fabrikat: 
Polyslope® S

Gewählte Type:
Typ II 70°
4. Bodeneinbau
Liefern, lagenweises Schütten, Verteilen und Verdichten von geeignetem Boden („Füllboden“) mit mindestens 98% Proctordichte. Der Boden hat den Anforderungen gemäß RVS 8.03.01 an Dammschüttmaterial zu entsprechen.
Die Lagenstärke im verdichteten Zustand hat maximal 30 cm zu betragen. Das Dammschüttmaterial hat den erforderlichen geotechnischen Eigenschaften der Standsicherheitsberechnung zu entsprechen.

Einbau von bewuchsfähigem Boden (Oberboden bzw. Humus) im Frontbereich. An der Böschungsfront dürfen keine Steine > 40 mm zu liegen kommen.

< besondere Anforderungen an die Begrünung sind zu ergänzen>
5. Dränelement

Liefern und Verlegen der Dränmatte FABRINET® DC 502 mit doppelseitiger Filtervlieslage für die Aufnahme und druckfreie Ableitung von Bodenwässern zwischen anstehendem Boden und dem bewehrten Erdkörper, um hydrostatischen Druck auf die Stützkonstruktion zu verhindern.

Materialkennwerte:

Abflussleistung q längs bei i=1 

bei 50 kPa

≥ 1,00 l/ms
ISO 12958, hart/hart






bei 100 kPa

≥ 0,90 l/ms
ISO 12958, hart/hart






bei 200 kPa

≥ 0,60 l/ms
ISO 12958, hart/hart

Abflussleistung q längs bei i=0,1
bei 50 kPa

≥ 0,21 l/ms
ISO 12958, hart/hart






bei 100 kPa

≥ 0,17 l/ms
ISO 12958, hart/hart






bei 200 kPa

≥ 0,12 l/ms
ISO 12958, hart/hart

Dicke




bei 20 kPa

≥ 5,0 mm
EN ISO 9863-1

Wasserdurchlässigkeit Filtervlies normal zur Ebene

100 l/m²s
EN ISO 11058

Öffnungsweite O90 Filtervlies




100 µm

EN ISO 12956







Gewähltes Fabrikat: 
FABRINET® DC


Gewählte Type:
502
